ЛАК НІТРО ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Виняткова міцність та стійкість до механічного пошкодження

Стійкий до впливу води, миючих засобів і алкоголю

Оптимальна еластичність

Винятково легке нанесення

Відмінне розлиття по поверхні та висока адгезія до основи

Не спричиняє потемніння деревини

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБУ

Характеристика

Готовий для застосування, сучасний лак, що швидко висихає. Відповідно підібрані складники, у тому числі нітроцелюлоза, модифікована поліефірними в'яжучими, забезпечують виняткову міцність та стійкість до подряпин, стирання та механічного пошкодження, зберігаючи оптимальну еластичність. Стійкий до впливу води, миючих засобів і алкоголю. Зберігає натуральний колір деревини, підкреслюючи її неперевершену красу.

Призначення

Для професійного лакування дерев'яних, деревопохідних та металевих елементів, які знаходяться всередині приміщень. Може наноситись промисловим устаткуванням на дерев'яні, деревопохідні і металеві поверхні.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

| стан | рідина |
| --- | --- |
| вигляд покриття | глянець, матовий |
| густина, макс. | [г/см3] | 1,00 |
| в’язкість (стакан Форда ø 4 мм), 20⁰C | [с] | 120-160 |
| час висихання покриття при темп. 20±2°C і відн. вологості пов. 55±5% ступінь 1, ступінь 3. макс. | [год] [год] | 25 4 |

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи

- Поверхні, призначені для лакування, повинні бути сухими, без пилу та інших забруднень.

- Нові поверхні рекомендується заґрунтувати одним шаром Ґрунтовкою Нітро VIDARON,

розбавленою 1:1.

- Старі шари, доброї якості протерти дрібнозернистим наждачним папером і усунути пил.

- Інші лаки, окрім нітро, слід відшліфувати до чистої деревини.

Підготовка виробу

- Перед використанням лак слід ретельно перемішати.

- При потребі розбавити розчинником для нітровиробів виробництва АТ Лакофарбового заводу „Śnieżka”.

Лакування

- Наносити пензлем, пневматичним розпиленням або зануренням при темп. основи та

середовища вище +12°C i вологості повітря нижче 80%.

- Для найкращого декоративного ефекту наносити 2-3 шари лаку з інтервалом 3-6 год.,

застосовуючи міжшарове шліфування дрібнозернистим наждачним папером.

- Розбавлення та миття інструментів – розчинники типу нітро виробництва АТ Лакофарбового

заводу „Śnieżka”.

ПАРАМЕТРИ ЛАКУВАННЯ ДЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ

| Методи нанесення | Параметри лакування |
| --- | --- |
|  | В’язкість | Додавання розчинника | Діаметр сопла пістолета | Тиск розпилення | Рекомендована кількість шарів |
|  | [с] | [%] | [мм] | [MПa] |  |
| пензель, валик | торговий вигляд | 5 | - | - | 2-3 |
| пневматичне розпилення | 20-25 | до 20 | 1,2-1,5 | 0,35-0,4 | 2-3 |

КОЛІР

Безбарвний

УПАКОВКИ

Металеві банки - 1 л, 10 л

ВИТРАТИ

дo 11 м2/л при одношаровому нанесенні

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

18 місяців з дати виготовлення

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Температура зберігання: від +5⁰C дo +25⁰C  в щільно закритих упаках

ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА

Виріб дуже легкозаймистий. Засіб шкідливий; містить ксилен, толуен, октан етилу. Вражає дихальну систему та шкідливо впливає при контакті зі шкірою. Подразнює очі і шкіру. Берегти від дітей. Не зберігати біля джерел загоряння – не палити тютюну. Забруднені очі негайно промити великою кількістю води та звернутись до лікаря. Не виливати в каналізацію. Якщо виріб проковтнуто, негайно звернутись до лікаря, показати упаковку або етикетку. Застосовувати виключно в добре вентильованих приміщеннях. Дотримуватися рекомендацій на упаковці. З детальною інформацією можна ознайомитись в карті характеристики виробу.

СЕРТИФІКАТИ І НОРМИ

PN-C 81801:1997

АТ Лакофарбовий завод «Śnieżka» є гарантом відповідної якості виробу, проте він не має впливу на спосіб і умови його застосування. Метою інформації, яка міститься в інструкції, є забезпечення оптимального використання засобу, проте вона не може бути підставою для правової відповідальності виробника, тому що умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання в склад виробу недопустимо, це може значно погіршити якість застосованого засобу. У випадку поєднання з виробами інших фірм Виробник не несе жодної відповідальності за дефекти і збитки. Ці дані представлені добросовісно, згідно з теперішнім станом знань і практичним досвідом. АТ Лакофарбовий завод «Śnieżka» залишає за собою право змінити зміст наступних видань технічної карти без попереднього повідомлення про цей факт користувачів. Виробник також залишає за собою право змінювати свої вироби в рамках їх технологічного розвитку.