ҐРУНТОВКА НІТРО ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зміцнює структуру деревини

Ефективно і на довго запобігає потемнінню захищеної деревини

Зменшує розхід фінішних лаків

Відмінна адгезія до основи

Винятково легко наноситься

Легко шліфується

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБУ

Опис

Сучасний швидковисихаючий, готовий для використання ґрунтлак, що зв’язує часточки деревини. Завдяки спеціально підібраним компонентам зміцнює структуру деревини та ефективно і надовго запобігає її потемнінню. Характеризується легким нанесенням та шліфуванням. Вирівнює поглинальну здатність та проникає у пори деревини, завдяки чому створює відповідну основу для поверхневих лаків, зменшуючи їх розхід та забезпечуючи відмінний кінцевий декоративний ефект.

Призначення

Для професійного ґрунтування дерев'яних та деревопохідних елементів, які знаходяться всередині приміщень. Може наноситись промисловим устаткуванням на дерев'яні та деревопохідні поверхні.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

| стан | рідина |
| --- | --- |
| вигляд покриття | матовий |
| густина, макс. | [г/см3] | 0,95 |
| в’язкість (стакан Форда ø 4 мм), 20⁰C | [с] | 50-100 |
| час висихання покриття при темп. 20±2°C і відн. вологості пов. 55±5% ступінь 1, ступінь 3. макс. | [хв.] [год] | 20 2 |

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи

- Основа, призначена для лакування, повинна бути сухою, чистою, без жирних та смоляних

плям, без пилу.

- Дерев‘яні поверхні: паркет або підлогу поциклювати та старанно усунути пил.

- Смолу і жирні плями можна усунути екстракційним бензином або нітророзчинником.

Підготовка виробу

- Лак перед застосуванням ретельно перемішати.

- При потребі розбавити нітророзчинником  АТ Лакофарбового заводу „Śnieżka” до робочої

в’язкості.

- При використанні ґрунтовки під поліуретанові одно- та двокомпонентні лаки розбавити

нітророзчинником виробництва АТ Лакофарбового заводу „Śnieżka” у співвідношенні 1:1.

Лакування

- Наносити пензлем або пневматичним розпиленням при темп. основи та середовища вище

+16°C i вологості повітря нижче 80%.

- Приблизно через 8 год. від нанесення ґрунтовки покриття пошліфувати дрібнозернистим

наждачним папером, усунути пил і наносити фінішний лак.

- Малярні інструменти після закінчення роботи вимити нітророзчинником.

ПАРАМЕТРИ ЛАКУВАННЯ ДЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ

| Методи нанесення | Параметри лакування |
| --- | --- |
|  | В’язкість | Додавання розчинника | Діаметр сопла пістолета | Тиск розпилення | Рекомендована кількість шарів |
|  | [с] | [%] | [мм] | [MПa] |  |
| пензель, валик | торговий вигляд | - | - | - | 1 |
| пневматичне розпилення | 20-25 | до 20 | 1,2-1,5 | 0,35-0,4 | 1 |

КОЛІР

Безбарвний

УПАКОВКИ

Металеві банки - 1 л, 3 л , 5 л , 10 л

ВИТРАТИ

Дo 12 м2/л при одношаровому нанесенні

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

18 місяців з дати виготовлення

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Температура зберігання: від +5⁰C дo +25⁰C в щільно закритих упаковках.

ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА

Виріб дуже легкозаймистий. Засіб шкідливий; містить ксилен, толуен, октан етилу. Вражає дихальну систему та шкідливо впливає при контакті зі шкірою. Подразнює очі і шкіру. Берегти від дітей. Не зберігати біля джерел загоряння – не палити тютюну. Забруднені очі негайно промити великою кількістю води та звернутись до лікаря. Не виливати в каналізацію. Якщо виріб проковтнуто, негайно звернутись до лікаря, показати упаковку або етикетку. Застосовувати винятково в добре вентильованих приміщеннях. Дотримуватися рекомендацій на упаковці. Детальну інформацію читайте в карті характеристики виробу.

СЕРТИФІКАТИ І НОРМИ

PN-C- 81801:1997 вид IV.

АТ Лакофарбовий завод «Śnieżka» є гарантом відповідної якості виробу, проте він не має впливу на спосіб і умови його застосування. Метою інформації, яка міститься в інструкції, є забезпечення оптимального використання виробу, проте вона не може бути підставою для правової відповідальності виробника, тому що умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання в склад виробу недопустиме та може значно погіршити якість застосованого засобу. У випадку поєднання з виробами інших фірм Виробник не несе жодної відповідальності за дефекти і збитки. Ці дані представлені добросовісно, згідно з теперішнім станом знань і практичним досвідом. АТ Лакофарбовий завод «Śnieżka» залишає за собою право змінити зміст наступних видань технічної карти без попереднього повідомлення про цей факт користувачів. Виробник також залишає за собою право змінювати свої вироби в рамках їх технологічного розвитку.